＜　災害用コンパクト毛布仕様書　＞

１．品　　名：　災害用コンパクト真空パックマイクロファイバー毛布

２．型　　番：　ＳＨ－８００

３．銘　　柄：　ソーアップ難燃加工毛布

４．仕　　様

　　ア　生　地

　　　　a 素 材 ：ポリエステル100(％)

b 規 格 ：1,500(mm)×50(m)乱

c 目 付 ：約300(g/㎡)

d 糸 使 い ：表75D/144F、裏50D/24F

e 編 機 ：28G/180（経編）

f 加 工 ：染色・両面起毛・非HBCD難燃加工

　　イ　製　品

a サ イ ズ　 　：1,500×1,950(mm) 以上±15 (mm)以内

b 色　 柄 ：無地（ベージュ系）

c 縫 製 ：外周三巻　ラベル1枚縫い付け

d 目 付　　　　　 ：300(g/㎡)

 e 重　　量　　　　　 ：800g

　　イ　難燃性

　　　　ａ　試 験 方 法　　 ：ＦＭＶＳＳ３０２

　　　　ｂ　燃 焼 性　　 　：燃焼長14.5(cm)以内

　　　　ｃ　燃 焼 時 間　　 ：76.3(sec)以内

　　　　ｄ　燃 焼 速 度　　 ：11.4(cm/min）以内

　　　　ｅ　保 温 率　　　 ：53.2(%)以上　［JIS L 1096 A法　ASTM形保湿性試験機］

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　試験室の温湿度:20℃、65(%)RH

　　ウ　包装仕様

　　　　ａ　包装折りかた　 ：32折り真空包装（毛布本体を85℃以上の平面乾燥処理を

行い外気に触れなく32折りで包装する）

　　　　ｂ　真空包装機能

(1)　真空パック　：包装10年以上の機能を保つものとする

　　　　　　　　　　　　　　　又、毛布を完全に真空包装し毛布をカビ、害虫、異臭、染み、

　　　　　　　　　　　　　　　変色、風合いを保つ事

　　　　　　(2)　水　分　率　：包装内毛布の水分率を1%以下に前処理を行い、化学薬品剤

　　　　　　　　　　　　　　　等を使用せず物理的処理で温度湿度を調整し品質を保つ事

　　　　ｃ　アルミパック素材

(1)　アルミ蒸着袋：10(mm)巾三方シール袋Ｖノッチ付

(2)　構　　　　成：NY15/VMPET12/LLDPE45

(1)　外寸サイズ ：380×700(mm)

(2)　印　　　刷 ：無

　　　　ｄ　真空パック後寸法 ：380×280×25(mm)

真空パック後のおおよその大きさ・余白は折り畳んだ状態

　　　　ｅ　吸引秒数　 　　　：90～120(sec)以内

　　エ　梱包サイズ

　　　　ａ　ダンボール箱サイズ外寸：400×305×265(mm)

　　　　ｂ　梱　　包　　後　　　　：405×310×270(mm)